Techniniai duomenys

# Nr. 02

Išleidimo data: 2012 m. gegužė

Domalux greitai džiūvantis

Poliuretaninis-akrilinis vandeniu skiedžiamas lakas parketui

| Paskirtis | Šiuolaikinis vandeniu skiedžiamas poliuretaninis – akrilinis lakas, pagamintas naudojant nanotechnologijas, skirtas medinių grindų, parketo, sienų, baldų, durų ir kitų medienos dirbinių lakavimui patalpų viduje. Sukietėjusi lako plėvelė atspari trinčiai, mechaniniams pažeidimams, vandeniui, alkoholiui, plovimo priemonių tirpalams. Nanotechnologijų panaudojimas užtikrina aukštą mechaninį lako plėvelės atsparumą ir ilgesnę jos eksploataciją. Laką rekomenduojama naudoti ligoninėse, ikimokyklinėse vaikų įstaigose, mokyklose ir gyvenamosiose patalpose. |
| --- | --- |
| Privalumai | - nestipraus kvapo, - tvirta, atspari trinčiai ir įbrėžimams plėvelė, - 55 papildomos spalvos (spalvinamas), - paprastas naudoti. |
| Spalva, blizgesys | bespalvis + 55 galimos spalvos (spalvinamas), blizgantis arba pusiau matinis |
| Išeiga | 10-12 m2 /l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo |
| Rekomenduojamas sluoksnių skaičius | 2-3 |
| Lakavimo metodas | Voleliu, teptuku, purškiant |
| LOJ kiekis | Produkto subkategorija – 1.1.9/VDM (1.1.i pagal 2004/42/EB direktyvą). Lakiųjų organinių junginių ribinė vertė 140 g/l (2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - 140 g/l. |

| Techniniai parametrai | Norma | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Sluoksnių skaičius | --------------------------- | 2-3 |
| Sekančio sluoksnio lakavimas po valandų [h] | ---------------------------- | 4-8 |
| Džiūvimo laikas 23±2C temperatūroje, esant 50±5% sąl. oro drėgnumui, 3 laipsnio, [h] | PN-C-81519:1979 | <16 |
| Tankis 20±0,5C, [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,03-1,05 |

| Pagrindo paruošimas | Lakuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nušlifuotas 100-120 numerio šlifavimo popieriumi, gerai nuvalytos dulkės. Senų lakų plėveles nuvalyti iki medžio. |
| --- | --- |
| Lakavimas | Prieš lakavimą laką gerai išmaišyti pakuotėje. Lakuoti negruntuotą medieną 2-3 sluoksniais, leidžiant kiekvienam sluoksniui džiūti 4-8 val. priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgnumo. Prieš lakuojant sekantį sluoksnį išdžiūvusį paviršių lengvai peršlifuoti šveičiamu popieriumi: 120-150 numerio pusiau matinį, arba 180-220 – blizgantį. Nuvalyti dulkes. Grindis ir parketą rekomenduojama lakuoti 3 sluoksniais, sienas ir kt. – 2. |
| Lakavimo sąlygos | Optimali aplinkos ir pagrindo temperatūra lakavimo ir džiūvimo metu 15÷25°C, sąlyginis oro drėgnumas 40-65 %. Medienos drėgnumas turi būti tarp 7 ir 11%. Esant žemesnei aplinkos temperatūrai ir didesniam drėgnumui džiūvimo laikas ir tarpas iki kito lakavimo ilgėja. |
| Papildoma informacija | Lakavimo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Pilną mechaninį atsparumą lako plėvelė įgyja po 3-4 parų. |
| Galiojimo terminas ir laikymo sąlygos | 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandariai uždarytoje pakuotėje, 0÷30°C temperatūroje. |
| Skiediklis | vanduo |

| Prekybinė pakuotė | 0,8L, 5L. |
| --- | --- |

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp.z o.o

| Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”. Kaunas: Partizanų 15b, tel. 771700, faks. 312285; Vilnius: Linkmenų 35a, tel. 2153022; Klaipėda: Sandėlių 13, tel. 381188 | Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenų lapo informaciją be išankstinio įspėjimo. Pasikeitus duomenų lapo informacijai, ankstesnis techninių duomenų lapas netenka galios. |
| --- | --- |