TECHNINIS APRAŠYMAS

RENOSTYL PLUS – dėmes izoliuojantys gruntiniai dažai vidaus darbams

Paskirtis: skirti įvairių paviršiaus dėmių: vandens nutekėjimų, suodžių, nikotino, riebalinių ir panašių dėmių uždažymui. Dažai izoliuoja ir sutvirtina pagrindą, ilgai apsaugo dažytą paviršių nuo drėgmės ir pelėsio poveikio drėgnose patalpose, tokiose kaip virtuvės, baseinai, skalbyklos, kepyklos, bravorai ir pan. Dažai neapsaugo tinko nuo mikroorganizmų dauginimosi .

Privalumai:

  - labai gerai dengia,

  - izoliuoja dėmes ir nešvarumus,

  - rekomenduojamas riebalinių  dėmių izoliavimui,

  - gerai dengia,

  - apsaugo plėvelę nuo grybelio atsiradimo,

  - gera išeiga.

Spalva				balta

Plėvelės išvaizda 					matinė

Tankis, 200,5C, [g/cm3]		 	≤ 1,7

Sąlyginis klampumas, 202C, 4mm [s]	              80÷130

Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]		 	65,0

Pliūpsnio temperatūra [C]				≥ 23

Sluoksnių skaičius				1-2

Plėvelės džiūvimo laikas 23±2C temp.				6 val.

Sekantis sluoksnis						po 4 val.

Dažymo būdas	                                          		teptuku, voleliu, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 		iki 12 m2/l

Skiediklis		alkidiniams gaminiams

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas, be įtrūkimų.

• Seni, besilupantys dažų sluoksniai turi būti nuvalyti iki pagrindo.

• Pelėsio paveiktus paviršius nuplauti dezinfekuojančiu tirpalu naudojant šepetį.

• Paviršiaus ištrupėjimus ir įtrūkimus užtaisyti atitinkamu mišiniu.

• Emulsiniais arba alkidiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonėmis.

• Riebalines dėmes nuplauti plovimo priemonių vandeniniu tirpalu, paviršių išdžiovinti.

2. Gruntavimas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Esant reikalui gaminį pirmam sluoksniui galima skiesti įpilant iki 2% pagal tūrį skiediklio alkidiniams gaminiams.

• Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvu 2 sluoksniais.

• Sekantis sluoksnis dažomas neskiestais dažais po 6 val. (esant 20C temperatūrai).

3. Papildoma informacija

• Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių.

• Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C. Žema aplinkos temperatūra, aukštas oro drėgnumas ir dažymas storu sluoksniu prailgina džiūvimo laiką.

• Įrankius plauti skiedikliu iš karto po darbų užbaigimo.

• Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje.

Produkto subkategorija – 1.1.7/TDM (1.1.g pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 350g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 350 g/l.

Prekybinė pakuotė: 0,4L ir 0,9 L.