Paskirtis:

Skirti tinkuotų, glaistytų, gipso kartono plokščių, įvairių rūšių tapetų paviršių dažymui. Išdžiūvusi dažų plėvelė pasižymi didžiausiu  atsparumu nešvarumams, šlapiam šveitimui bei  valymo ir dezinfekcijos priemonėms. Atsižvelgiant į tai juos rekomenduojama naudoti intensyviai  eksploatuojamų paviršių dažymui  visuomeninėse patalpose, ikimokyklinėse vaikų įstaigose, mokyklose, viešbučiuose, parduotuvėse ir pan.

Produkto savybės:             - aukščiausias atsparumas šlapiam šveitimui, 1 klasė pagal EN 13300 (dangos sumažėjimas po 200

šveitimo ciklų: pagal normatyvą  <5µ, Sigma Ceramic Clean  <1µ),

- pagaminti pagal hibridinę keramikinę technologiją,

- atsparūs dėmėms, hidrofobiniai – atstumia skystus nešvarumus,

- žemiausios kenksmingų medžiagų emisijos klasės – Klasė A+,

- labai atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms,

- labai gerai liejasi,

- lengvai dažomi,

- bekvapiai,

- atitinka visus radiacinės higienos reikalavimus.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: matinė.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,23 ÷ 1,31 |
| Klampumas Haake 23±1oC, [dPa·s] | Gamyklinė norma | 41,0 ÷ 80,0 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] | PN-C-81519 | 4 h |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 6 h |
| Nelakių medžiagų kiekis, svorio % | EN ISO 3251 | ≥ 50,0 |
| pH reikšmė |  | 7,5 ÷ 8,5 |
| Baltumo laipsnis, min.[%] (baltam) | CIE | 82 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 1 klasė |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | DIN 53778-2 | ≥ 10 000 ciklų |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis, [µ] | EN ISO 2808 | 140 |
| Maksimalus dalelių dydis [µ] | EN 13300 | smulkus < 100 |
| Blizgesys | EN 13300 | Matiniai |
| Kontrastingumo koeficientas (dengiamoji geba) bazė | EN 13300 | 2 klasė, kai 6m2/l |
| Kontrastingumo koeficientas (dengiamoji geba) bazė su pigmentu | EN 13300 | 2 klasė, kai 7m2/l |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas | EN ISO 7783-2 | Sd ≥ 0,14m Sd < 1,4m |
| Atsparumas dezinfekcijos medžiagoms | EN ISO 2812-4 | Eco Chlor* |

*Eko Chlor 2%, Virufen 0,5%, Taski Sprint Degrem 6%.

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 1 g/l.

Pastatų sertifikacija

BREEAM HEA9

| LOJ emisijos lygis matuotas pagal ISO 11890-2:2006 | Galiojantys normatyvai | Atitikimas BREEAM HE9 reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 0,0 g/l | 30 g/l | Taip |

LEED IEQ4.2 – 2009

| LOJ emisijos lygis matuotas vandens neturinčioje pakuotėje | Galiojantys normatyvai | Atitikimas LEED IEQ4.2 reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 0,0 g/l | 50 g/l | Taip |

Galiojimo terminas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Purkštukas | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495/ Ultra Max 695 | 160 180 | 415/517 617/817 | 60 | 5% | - |

Išeiga:  iki 12 m2/l (apie 0,08 l/ m2)  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 1-2.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, kibus, nesutrūkinėjęs, suvienodinto įgeriamumo. Įtrūkimus ir nelygumus išlyginti kalkių neturinčiais mišiniais. Naujai dažomus bei vandenį sugeriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigmafix Universal. Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti, nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonėmis, išdžiovinti. Klijiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti iki pagrindo ir nuplauti vandeniu. Alkidiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti ir pašiaušti šlifavimo popieriumi. Lygūs, be struktūros paviršiai turi būti labai gerai išlyginti. Sunkiai uždažomas dėmes izoliuoti dažais Amarol Triol.

Dažymas:

Naujai cementiniu tinku tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių. Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti ir, esant reikalui, skiesti įpilant iki 5 proc. vandens (pagal tūrį). Dažyti 1-2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam neskiestais dažais. Pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“.

Papildoma informacija:

Dažant kai kuriomis spalvomis rekomenduojama naudoti atitinkamos spalvos gruntinį sluoksnį. Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 80%. Nedažyti esant labai mažam sąlyginiam oro drėgnumui. Pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių. Daugumoje atvejų suteptą paviršių galima nuvalyti vandeniu suvilgyta šlapia minkšta kempinėle. Kavos, arbatos, vyno dėmes nuvalyti vandeniu su nedideliu kiekiu ploviklio 15 minučių bėgyje. Pomidorų padažo, majonezo, kolos, aliejaus, skysto šokolado, apelsinų bei burokėlių sulčių dėmes nuvalyti 1 valandos bėgyje. Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Balti dažai neskirti spalvinimui.

Fasavimas: 2,5 ir 10 L.  ____________________________________________________________