SILIKATINIAI DAŽAI LAUKO DARBAMS S4000

| Produkto tipas | Silikatiniai mineraliniai dažai, paruošti naudojimui. |
| --- | --- |
| Paskirtis | Skirti mineralinių paviršių dažymui: kalkinis tinkas, cementinis tinkas, betonas, plytos. Jais galima perdažyti anksčiau mineraliniais arba kalkiniais dažais dažytus paviršius. Nenaudoti gipso, lakuotų arba dispersiniais dažais dažytų paviršių dažymui. |
| Savybės | Atsparūs atmosferos poveikiui, gerai praleidžia vandens garus (Sd<0,14 m), silikoniniai priedai atstumia vandenį, lengvai dažomi, labai gerai dengia, tvirtai susiriša su dažomu paviršiumi, neleidžia vystytis bakterijoms ir grybeliui, atsparūs nešvarumams. |
| Pagrindo paruošimas | Paviršius turi būti švarus, sausas, stiprus. Nauji mineraliniai paviršiai, priklausomai nuo klimatinių sąlygų, gali būti dažomi po 2-4 savaičių. Pašalinti senų dažų likučius. Labai „geriančius“ paviršius nugruntuoti skiedikliu silikatiniams dažams (S4100) atskiedus jį vandeniu santykiu 1:1. |
| Dažymas | Prieš dažymą dažus gerai išmaišyti. Dažoma šepečiu, voleliu arba teptuku. Pirmas sluoksnis dažomas skiedikliu silikatiniams dažams santykiu 1:1 atskiestais dažais, antras sluoksnis – ne daugiau kaip 5% atskiestais dažais. Antras sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam. Vienam paviršiui naudoti tos pačios partijos dažus. Silikatiniai dažai kietėja cheminės reakcijos metu: per ilgas džiūvimo laikas ir nevienodas paviršiaus „sugeriamumas“ gali sukelti dėmių atsiradimą. Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne mažiau kaip +8°C. |
| Skiediklis | Skiediklis silikatiniams dažams (S4100). |
| Dažymo būdas | Teptuku, voleliu, šepečiu. |
| Išeiga | 150-200 ml/m2 vienam sluoksniui priklausomai nuo paviršiaus rūšies. |
| Tankis | Apie 1,56 g/cm3. |
| Blizgesys | Matiniai. |
| Stiklo vandens kiekis | Apie 15-25 proc. |
| Nelakių medžiagų kiekis | Apie 57 proc. pagal svorį ( apie 35 proc. pagal tūrį). |
| Plėvelės storis | Apie 150 µ (2 sluoksnių). |
| Džiūvimo laikas 20°С temp. ir esant 65% oro drėgnumui | Apie 10 val. |
| Sandėliavimas/galiojimo terminas | Sandėliuoti sausose, vėsiose patalpose aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje. Geriausias 12 mėn. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės. |
| LOJ kiekis | <40 g/l |

Aukščiau nurodyta informacija paremta naujausiais techniniais duomenimis. Atskirų rekomendacijų negalima traktuoti kaip bendrų, kadangi mes negalime įtakoti produkto panaudojimo  ir paviršiaus paruošimo, o pagrindo savybių įvairovė reikalauja individualaus profesionalaus sprendimo.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui ankstesnis netenka galios.

Techninė informacija paruošta: 2003-07/he

Gamintojas: HAERING GmbH, Muhlstrasse 2-10, 74199 Untergruppenbach-Unterheinrriet, Vokietija. Platintojas: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. /37/ 771700, faks. 312285. Padaliniai: Vilniuje – Linkmenų 35a, tel./5/ 2153022; Klaipėdoje – Sandėlių 13, tel./46/ 381188.