Paskirtis: silikonuoti, elastingi, difuziški, maskuojantys įtrūkimus ir nelygumus Nanotech sistemos renovaciniai dažai  skirti namų fasadų bei vidaus patalpų renovacijai ir dažymui.  Jais galima dažyti mineralinius ir organinius (cementinį – kalkinį, gipsinį tinką, betoną)  bei gipso kartono plokščių turinčius polinkį trūkinėti paviršius bei norint užmaskuoti jau susidariusius mikroįtrūkimus. Rekomenduojami gyvenamųjų, pramoninių bei visuomeninių pastatų dažymui. Kartu su Nanotech Flex sudaro įtrūkimus padengiančią sistemą.

Privalumai:       - didelis plėvelės elastingumas (iki 500µm),

- plėvelė atspari apaugimui dumbliais ir grybeliais,

- atsparūs rūgščiam lietui,

- labai atsparūs atmosferos poveikiui,

- atsparūs šlapiam šveitimui ,

- labai gerai sukimba su paviršiumi,

- sustiprinti mikro pluoštu – didžiausias atsparumas atmosferos veiksniams.

Spalva: balti ir spalvinami kompiuterinėje sistemoje Color PRO.

Plėvelės išvaizda:  šilko blizgesio.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Brookfieldo 20±2oC, [mPas] | EN ISO 2555 | 30000 ÷ 40000 |
| Tankis 20±0,5oC, [g/cm3] | PN-EN ISO 2811-1 | apie 1,35 |
| Plėvelės džiūvimo laikas w 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 2 |
| Sekantis sluoksnis, [h] |  | 4 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, [% tūrio] | EN ISO 3251 | 59,4 |
| Baltumo laipsnis [%], min (baltiems) | CIE | 82 |
| Blizgesys | EN 1062-1 | 0,7 |
| Sausos plėvelės storis [μ] | EN 1062-1 | 200 |
| Grūdėtumas [μ] | EN 1062-1 | 160 |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas | EN ISO 7783-2 | Sd ≥ 0,14 [m ] Sd < 1,4 [m] Vidutinis, klasė 2 (V2) |
| Vandens pralaidumas [kg/(m2 · h0,5)] | EN 1062-3 | Klasė 3 (W3) w<0,1kg/(m2*h0,5) |
| Vandens dvideginio pralaidumas Sd [m] | EN 1062-6 | Sd≥ 50 [m] (C1) |
| Klasifikacija | EN 1062-1 | G3, E3, S2, V2, W3, A1, C1 |

Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 1 g/l.

Galiojimo terminas:	              24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: 		               voleliu, teptuku, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Ultra Max 695 ir didesni | 170 -190 | 519, 621, 723 | 60 | 0-8% | Skiedimas priklauso nuo spalvos konsistencijos |

Išeiga:	iki 6 m²/l  vienam sluoksniui naujai dažomiems paviršiams, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius:	2.

Paviršiaus paruošimas:

● Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, gerai sukibęs su pagrindu, be cheminės arba biologinės kilmės dėmių.

● Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

● Anksčiau emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant vandeniniu plovimo priemonių tirpalu.

● Cementiniu tinku tinkuoti paviršiai turi būti „išsistovėję“.

● Naujai tinkuotus ir stipriai vandenį geriančius paviršius nugruntuoti gruntu Akrylit 3000 grunt koncentrat arba Universaliu gruntu (prekybinis ženklas Dekoral Professional).

● Dulkančius bei silpnus paviršius nugruntuoti paviršius sustiprinančiu tirpikliniu gruntu Akrogrunt 3000.

● Platesnius kaip 100µ paviršiaus įtrūkimus padengti specialiu gruntu Nanotech Flex.

● Dažant spalvotais, o ypač intensyvių ir tamsių spalvų dažais, paviršių nugruntuoti preparatu „BLOKER“.

Dažymas:

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

● Esant reikalui dažant pirmą sluoksnį gaminį galima skiesti įpilant iki 8% vandens (pagal tūrį).

● Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam neskiestais dažais.

● Paviršių dažyti storu, lygiu sluoksniu ilgo plauko voleliu (min. 12-14mm patalpų viduje arba 18-22mm – fasadus) sunaudojant ne mažiau 160ml/m2.

● 4 valandas po nudažymo saugoti nudažytą paviršių nuo lietaus bei intensyvių saulės spindulių.

● Įrankius plauti vandeniu.

Sutrūkinėjusių fasadų paviršių dažymas:

Sistema (pagal EN 1062-7):A1

- įtrūkimų dydis: < 100µm esant 23°C,

- gruntas: Bloker

- pirmas sluoksnis: Hibridiniai dažai atskiesti iki 8 %, 160 g/m2 arba Nanotech Flex atskiestas 15%, 300 g/m2 ,

- viršutinis sluoksnis: Hibridiniai dažai 160 g/m2 .

Sutrūkinėjusių paviršių patalpų viduje dažymas:

- įtrūkimų dydis: < 500µm esant 0°C,

- gruntas: Akrylit 3000 Grunt koncentrat atskiestas vandeniu santykiu 1:4,

- pirmas sluoksnis: Hibridiniai dažai atskiesti iki 8 %, 160 g/m2,

- viršutinis sluoksnis: Hibridiniai dažai 160 g/m2 .

Papildoma informacija:

● Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių nuo tinkavimo darbų pabaigos.

● Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 25°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%.

● Visas savo savybes dažų plėvelė įgyja po 3 savaičių nuo nudažymo.

● Kai kurioms nestandartinio dengiamumo spalvoms, nurodytoms spalvinimo mašinos kompiuterinės duomenų bazės, būtina naudoti nurodytą gruntinį sluoksnį.

● Spalvinant skirtingų partijų dažus atspalviai gali nežymiai skirtis. Vienam paviršiui būtina naudoti tos pačios partijos dažus, arba skirtingų partijų dažus sumaišytus tarpusavyje. Galimus pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“.

● Prieš dažant prašome patikrint ar spalva visose talpose atitinka užsakytą.

● Galutinė plėvelės išvaizda (struktūra) priklauso nuo pagrindo rūšies, naudoto įrankio ir dažymo būdo.

● 4 valandas po nudažymo saugoti nudažytą paviršių nuo lietaus bei intensyvių saulės spindulių.

● Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

● Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 2,8L, 10 L.