| Mipa EP 100-20 2K Epoksidinis dviejų komponentų gruntas (tiksotropinis) D 18/0725 |  |
| --- | --- |

PASKIRTIS

2 komponentų cinko fosfato epoksidinės dervos gruntas plienui, cinkuotiems pagrindams, aliuminiui, stiklo pluoštu sustiprintiems ir mineraliniams pagrindams. Tinka kaip gruntas chemikalams atsparioms ir povandeninėms dangoms bei kaip tarpinis sluoksnis.

Panaudotas kartu su Mipa PU 250-XX  atitinka medžiagų ir komponentų atsparumo ugniai reikalavimus pagal EN 45545-2:2013 + A1:2015 standartą.

Panaudojus kartu su Mipa PU 240-XX jis saugus dengti paviršius, kurie tiesiogiai liečiasi su sausais ir biriais maisto produktais (pvz., grūdais) (ISEGA sertifikatas 63841 U 25).

NAUDOJIMAS

|  | Maišymo proporcijos Pagal svorį (dažai: kietiklis) Pagal tūrį (dažai: kietiklis) Kietiklis EP 950-XX 5 : 1 3 : 1 |
| --- | --- |

|  | Kietiklis Mipa EP 950-10, EP 950-25 |
| --- | --- |

|  | Sunaudojimo laikas Su kietikliu EP 950-10 apie 7-8 h, kai 20°C, Su kietikliu EP 950-25, apie 7-9 h, kai 20°C. |
| --- | --- |

|  | Skiediklis Mipa Mipa EP- Verdünnung (skiediklis), Mipa EP-Verdünnung lang. |
| --- | --- |

|  | Darbinis klampumas Dažymo pistoletas su indu viršuje Airmix/Airless 20-30 s 4 mm DIN 30-40 s 4 mm DIN |
| --- | --- |

|  | Dažymo būdas Kietiklis Slėgis Anga Sluoksnių Skiedimas (bar) (mm) skaičius Purkštuvas su indu/HVPL - 2,0-2,5 1,5-1,8 2-3 20 - 25 % Airmix/Airless - 1,0-2,0 0,28-0,33 1-2 10 - 15% Sudėtinis slėgis 100-120 Teptuku, voleliu - - - - 5 - 10% |
| --- | --- |

|  | Kietiklis Objekto Nekimba Sausa Galima Galima Galima temperatūra dulkės palietus montuoti šlifuoti perdažyti 950-XX 20°C 45-55 min. 4-5 h 10-12 h - 1 h 60°C - - 45 min - - |
| --- | --- |

Pakartotinį dažymą galima atlikti ne anksčiau kaip po 60 min. esant 20 °C temperatūrai, bet ne vėliau kaip po 14 dienų. Džiūvus ilgiau nei 14 dienų, reikia atlikti tarpinį šlifavimą.

Parametrai:

| Rišiklis Nelakių medžiagų kiekis (pagal svorį,%) Nelakių medžiagų kiekis (pagal tūrį,%) Klampumas (DIN 53211 4 mm, sek.) Lyginamasis svoris DIN EN ISO 2811 (kg/l) Blizgesio laipsnis DIN EN ISO 2813, 60° (blizgesio vienetų) | epoksidinė derva ~ 68 ~ 45 tiksotropinis ~ 1,5 <20 (matinis) |
| --- | --- |

| Savybės: | Aktyvi antikorozinė apsauga (cinko fosfatas), Galima purkšti elektrostatiniu būdu, Labai geras cheminis ir mechaninis atsparumas, Gali būti naudojamas termoplastinių pagrindų izoliacijai, Atsparus trumpalaikiam temperatūros poveikiui iki 180 °C, Atsparus ilgesniam temperatūros poveikiui iki 150 °C, Gerai sukimba su plienu, cinkuotais paviršiais, aliuminiu ir stiklo pluoštu sustiprintu plastiku. |
| --- | --- |

| Teorinė išeiga: | ~ 36,8 m²/kg, su 5:1 pagal svorį kietikliu EP 950-25, kai SPS 10 μm, ~ 48,0 m²/l, su 5:1 pagal svorį kietikliu EP 950-25, kai SPS 10 μm. |
| --- | --- |

| Sandėliavimas: | Geriausias mažiausiai 3 metus, sandėliuojant sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Kitokios laikymo sąlygos gali sukelti nepageidaujamas medžiagos savybes. |
| --- | --- |

| LOJ kiekis: | < 450 g/l.* |
| --- | --- |

| Dažymo sąlygos: | Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi viršyti +10 °C, santykinis oro drėgnumas neviršyti 80 %. Užtikrinkite pakankamą oro ventiliaciją. |
| --- | --- |

| Paviršiaus paruošimas: | Paviršių nuvalyti, pašalinti riebalus, rūdis, valcavimo apnašas, kalkių nuosėdas ir kitas medžiagas, kurios turi įtakos sukibimui. Pastaba: Dėl daugybės skirtingų metalų, lydinių, metalinių dangų ir kombinuotų sluoksnių ir kt. negalime garantuoti tiesioginio sukibimo, todėl sukibimo bandymą reikia atlikti ant turimo metalinio pagrindo. Plienas: - paviršių abrazyviniu būdu nuvalyti iki Sa 2½ švarumo lygio, pašalinti abrazyvinio valymo likučius, neatidėliojant nudažyti, - šalinant rūdis rankiniu būdu, paviršių nuvalyti iki St 3 švarumo laipsnio, - paviršių nuriebalinti naudojant Mipa V 004988, Mipa WBS Reiniger arba Mipa Silikonentferner (silikono valiklį). Cinkuoti paviršiai: -nuvalyti amoniakine paviršiaus valymo priemone Mipa Zinkreiniger, -abrazyvinis valymas. Aliuminis: -nuvalyti Mipa 2K skiedikliu, pašiaušti P360/400 numerio šlifavimo popieriumi, nuriebalinti Mipa Silikonentferner arba Mipa V 004988. Stiklo pluoštu sustiprintas plastikas: - nuvalykite (pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas), jei reikia, nušlifuokite ir nuriebalinkite naudodami Mipa silikono valiklį. |
| --- | --- |

| Dažymas: | Plienas, cinkuoti paviršiai, aliuminis, stiklo pluoštu sustiprintas plastikas: gruntas EP 100-20 (sausos plėvelės storis 50–70 μm, aliuminiui – 25-30 µm). Viršutinis sluoksnis: **PU 200-XX / PU 240-XX (sausos plėvelės storis 50–60 μm). |
| --- | --- |

| Pastabos: | Produktas skirtas profesionaliam naudojimui. *Šiame produkte yra šios maksimalios LOJ vertės: - dažant voleliu/teptuku su kietikliu EP 950-25: < 500 g/l, - purškiant su kietikliu EP 950-25: < 540 g/l. ** Galimi ir kiti MIPA dažai. Sąnaudos, technologija, charakteristikos, LOJ kiekis ir išeigos nurodytos RAL7035 spalvai. Šie rodikliai kitoms spalvoms gali skirtis. Prieš dažymą patikrinkite spalvą. Įrankius valyti EP skiedikliais iš karto baigus darbą. |
| --- | --- |

| Atliekų šalinimas: | Atliekos utilizuojamos per metalinių pakuočių ir plieno perdirbimo sistemą. Pakuotė turi būti švari, sausa, be pašalinių medžiagų ir visiškai tuščia. Plastikinių konteinerių atveju metalinį laikiklį reikia nuimti. Ant pakuotės turi būti paskutinio joje esančio produkto etiketė. |
| --- | --- |

Šis lankstinukas skirtas tik informaciniams tikslams! Kiek mums žinoma, pateikta informacija atitinka naujausius mokslo pasiekimus ir yra pagrįsta ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Tačiau jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės nustatyti mūsų gaminių tinkamumą ir naudojimą numatytam tikslui. Paskirtis turi būti profesionaliai patikrinta atsižvelgiant į atitinkamas objekto sąlygas. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų, pateiktų ant pakuotės. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo atnaujinti informacijos turinį keisti ir papildyti.

MIPA SE, Am Oberen Moos 1,  D-84051 Essenbach.  Tel.: +49(0)87 03/922-0. Fax: +49(0)87 03/922-100.     mipa@mipa-paints.com;  www.mipa-paints.com.

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. 771700, el.paštas info@laurex.lt,                       Linkmenų 35a, Vilnius, tel. +370-656-40419, el. paštas vilnius@laurex.lt, www.laurex.lt.