| Mipa EP 164-20 2K Epoksidinis storasluoksnis dviejų komponentų gruntas (tiksotropinis) D 27/1224 |  |
| --- | --- |

PASKIRTIS

Storasluoksnis 2K cinko fosfato epoksidinės dervos gruntas plienui, cinkuotiems pagrindams, aliuminiui, stiklo pluoštu sustiprintiems ir mineraliniams pagrindams. Tinka kaip gruntas chemikalams atsparioms ir povandeninėms dangoms bei kaip tarpinis sluoksnis. Ypač tinka dengti purškimo būdu.

NAUDOJIMAS

|  | Maišymo proporcijos Pagal svorį (dažai: kietiklis) Pagal tūrį (dažai: kietiklis) Kietiklis EP 964-10 1 : 1 - |
| --- | --- |

|  | Kietiklis Mipa EP 964-10 |
| --- | --- |

|  | Sunaudojimo laikas Su kietikliu EP 964-10 apie 5 h, kai 20°C. |
| --- | --- |

|  | Skiediklis Mipa Mipa EP- Verdünnung (skiediklis), Mipa EP-Verdünnung lang. |
| --- | --- |

|  | Darbinis klampumas Dažymo pistoletas su indu viršuje Airmix/Airless - - |
| --- | --- |

|  | Dažymo būdas Kietiklis Slėgis Anga Sluoksnių Skiedimas (bar) (mm) skaičius Purkštuvas su indu/HVPL 964-10 2,0-2,5 1,5-2,5 2-3 5 - 10% Airmix/Airless 964-10 1,0-2,0 0,28-0,33 1-2 0 - 5% Sudėtinis slėgis 100-120 Teptuku, voleliu 964-10 - - - 0 - 5% |
| --- | --- |

|  | Kietiklis Objekto Nekimba Sausa Galima Galima Galima temperatūra dulkės palietus montuoti šlifuoti perdažyti 964-10 20°C 25-35 min. 3-4 h 10-12 h - 1 h 60°C - - 45 min - - |
| --- | --- |

Pakartotinį dažymą galima atlikti ne anksčiau kaip po 60 minučių 20 °C temperatūroje, bet ne vėliau kaip po 7 dienų.

Džiūvus ilgiau nei 7 dienas, reikia atlikti tarpinį šlifavimą.

Parametrai:

| Rišiklis Nelakių medžiagų kiekis (pagal svorį,%) Nelakių medžiagų kiekis (pagal tūrį,%) Klampumas (DIN 53211 4 mm, sek.) Lyginamasis svoris DIN EN ISO 2811 (kg/l) Blizgesio laipsnis DIN EN ISO 2813, 60° (blizgesio vienetų) | epoksidinė derva ~ 83 ~ 70 tiksotropinis ~ 1,5 <20 (matinis) |
| --- | --- |

| Savybės: | Aktyvi antikorozinė apsauga (cinko fosfatas), Galima purkšti elektrostatiniu būdu, Gali būti naudojamas termoplastinių pagrindų izoliacijai, Galima dėti storu sluoksniu (iki 300mµ SPS), Labai gerai kietėja, taip pat stori sluoksniai, Puikus cheminis ir mechaninis atsparumas, Atsparus trumpalaikiam temperatūros poveikiui iki 180 °C, Atsparus ilgesniam temperatūros poveikiui iki 150 °C, Gerai sukimba su plienu, cinkuotais paviršiais, aliuminiu ir stiklo pluoštu sustiprintu plastiku. |
| --- | --- |

| Teorinė išeiga: | ~ 38,6 m²/kg, su 1:1 pagal svorį kietikliu EP 964-10, kai SPS 10 μm, ~ 52,9 m²/l, su 1:1 pagal svorį kietikliu EP 964-10, kai SPS 10 μm. |
| --- | --- |

| Sandėliavimas: | Geriausias mažiausiai 3 metus, sandėliuojant sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Kitokios laikymo sąlygos gali sukelti nepageidaujamas medžiagos savybes. |
| --- | --- |

| LOJ kiekis: | < 260 g/l.* |
| --- | --- |

| Dažymo sąlygos: | Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi viršyti +10 °C, santykinis oro drėgnumas neviršyti 80 %. Užtikrinkite pakankamą oro ventiliaciją. |
| --- | --- |

| Paviršiaus paruošimas: | Paviršių nuvalyti, pašalinti riebalus, rūdis, valcavimo apnašas, kalkių nuosėdas ir kitas medžiagas, kurios turi įtakos sukibimui. Pastaba: Dėl daugybės skirtingų metalų, lydinių, metalinių dangų ir kombinuotų sluoksnių ir kt. negalime garantuoti tiesioginio sukibimo, todėl sukibimo bandymą reikia atlikti ant turimo metalinio pagrindo. Plienas: - paviršių abrazyviniu būdu nuvalyti iki Sa 2½ švarumo lygio, pašalinti abrazyvinio valymo likučius, neatidėliojant nudažyti, - šalinant rūdis rankiniu būdu, paviršių nuvalyti iki St 3 švarumo laipsnio, - paviršių nuriebalinti naudojant Mipa V 004988, Mipa WBS Reiniger arba Mipa Silikonentferner (silikono valiklį). Cinkuoti paviršiai: -nuvalyti amoniakine paviršiaus valymo priemone Mipa Zinkreiniger, -abrazyvinis valymas. Aliuminis: -nuvalyti Mipa 2K skiedikliu, pašiaušti P360/400 numerio šlifavimo popieriumi, nuriebalinti Mipa Silikonentferner arba Mipa V 004988. Milteliniais dažais padengti fasadai: - nuriebalinkite naudodami valiklį Mipa WBS arba Mipa silikono valiklį. Stiklo pluoštu sustiprintas plastikas: - nuvalykite (pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas), jei reikia, nušlifuokite ir nuriebalinkite naudodami Mipa silikono valiklį. |
| --- | --- |

| Dažymas: | 2 sluoksnių sistema: Plieno ir cinkuoti paviršiai: gruntas EP 164-20 (sausos plėvelės storis 80–150 μm). Viršutinis sluoksnis: **PU 264-XX (sausos plėvelės storis 80–150 μm). Aliuminis, stiklo pluoštu sustiprintas plastikas: gruntas EP 164-20 (sausos plėvelės storis 50–70 mμ). Viršutinis sluoksnis: **PU 264-XX (sausos plėvelės storis 80–150 μm). 3 sluoksnių sistema (aukščiausia antikorozinė apsauga): gruntas EP 164-20 (sausos plėvelės storis 80–150 μm), tarpsluoksnis: EP 564-20 (sausos plėvelės storis 80-100 μm), viršutinis sluoksnis: **PU 264-XX (sausos plėvelės storis 80–100 μm). |
| --- | --- |

| Pastabos: | Produktas skirtas profesionaliam naudojimui. *Šiame produkte yra šios maksimalios LOJ vertės: - Purškiant su kietikliu EP 964-10: < 380 g/l. ** Galimi ir kiti MIPA dažai. Sąnaudos, technologija, charakteristikos, LOJ kiekis ir išeigos nurodytos RAL7035 spalvai. Šie rodikliai kitoms spalvoms gali skirtis. Prieš dažymą patikrinkite spalvą. Įrankius valyti EP skiedikliais iš karto baigus darbą. Dėl būdingos „Mipa Pro Mix® Industry System“ kietiklio EP 964-10 spalvos, gali atsirasti spalvos skirtumų, ypač naudojant šviesesnius atspalvius. |
| --- | --- |

| Atliekų šalinimas: | Atliekos utilizuojamos per metalinių pakuočių ir plieno perdirbimo sistemą. Pakuotė turi būti švari, sausa, be pašalinių medžiagų ir visiškai tuščia. Plastikinių konteinerių atveju metalinį laikiklį reikia nuimti. Ant pakuotės turi būti paskutinio joje esančio produkto etiketė. |
| --- | --- |

Šis lankstinukas skirtas tik informaciniams tikslams! Kiek mums žinoma, pateikta informacija atitinka naujausius mokslo pasiekimus ir yra pagrįsta ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Tačiau jie neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės nustatyti mūsų gaminių tinkamumą ir naudojimą numatytam tikslui. Paskirtis turi būti profesionaliai patikrinta atsižvelgiant į atitinkamas objekto sąlygas. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų, pateiktų ant pakuotės. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo atnaujinti informacijos turinį keisti ir papildyti.

MIPA SE, Am Oberen Moos 1,  D-84051 Essenbach.  Tel.: +49(0)87 03/922-0. Fax: +49(0)87 03/922-100.     mipa@mipa-paints.com;  www.mipa-paints.com.

Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. 771700, el.paštas info@laurex.lt,                       Linkmenų 35a, Vilnius, tel. +370-656-40419, el. paštas vilnius@laurex.lt, www.laurex.lt.