[image: image1.png]master
mas



           [image: image2.png]


                [image: image3.png]Gadi szpachlowa

CLASSIC




 [image: image4.png]Gadz szpachlowa

CLASSIC

polimerowa | bez gipsu | idealnie biala




[image: image5.png]Gadz szpachlowa

CLASSIC

polimerowa | bez gipsu | idealnie biala




[image: image6.png]Gadz szpachlowa

CLASSIC

polimerowa | bez gipsu | idealnie biala




  [image: image7.png]Gadz szpachlowa

| CLASSIC

| Polimerowa | bez gipsu | idealnie biala
|




[image: image8.png]Gadz szpachlowa

| CLASSIC

| Polimerowa | bez gipsu | idealnie biala
|





CLASSIC
Polimerinis, gelinis, tiksotropinis, prailginto atviro laiko ir padidinto sukibimo glaistas vidaus darbams.      
______________________________________________________________

CLASSIC
Idealiai baltas polimerinis glaistas vidaus darbams.
____________________________________________________________________________________________________________

Paskirtis:

   Paruoštas naudojimui, smulkiai malto dolomito užpildu, gerai sukimbantis su paviršiumi, greitai džiūstantis glaistas skirtas pastatų vidinių paviršių glaistymui sausose patalpose prieš jų dažymą arba tapetavimą: betoninių, gipso kartono, tinko (gipsinio, cementinio, cementinio-kalkinio, sintetinio), pašiaušto anksčiau dažyto paviršiaus.      
Produkto savybės:              - tinka glaistymui glaistykle, voleliu ar mašininiu būdu,
- galima tepti iki 3 mm storio sluoksniu,

- tinka gipso kartono plokščių siūlių glaistymui naudojant armavimo juostą, 

·  kitą sluoksnį galima tepti ant ne pilnai išdžiūvusio paviršiaus,

·  natūralus produktas, draugiškas aplinkai ir žmonėms.
Džiūvimo laikas: vieno sluoksnio džiūvimo laikas - apie 4 valandos, visiško sukietėjimo laikas – 12 valandų (esant 20°C temperatūrai

ir ne didesniam kaip 70% sąl. oro drėgnumui).
Techniniai parametrai:

	Rodiklis 
	Norma 
	Reikšmė

	Sukibimas su betonu
	EN 15824:2017
	≥ 0,3 MPa

	Degumas
	EN 15824:2017
	A1


Galiojimo terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos, sandėliuojant sandarioje pakuotėje, +5° ÷ +30°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Glaistymo metodai: rankinis  arba mechaninis. 
Išeiga:  apie 1 kg/1m2  vienam storio mm, priklausomai nuo paviršiaus grubumo.   

Paviršiaus paruošimas:


   Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas, kibus, nugruntuotas MasterMas gruntu. 
Glaistymas:

  Prieš naudojimą glaistą permaišyti lėtų apsukų maišykle. Glaistyti nerūdijančio plieno įrankiais, voleliu arba hidrodinaminiu purkštuvu. Darbo metu temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 70%. 

Vieno sluoksnio storis neturi viršyti 3 mm. Sekantį sluoksnį galima tepti jau pirmo sluoksnio džiūvimo metu, kai paviršius tampa matiniu.  Nuglastytas paviršius šlifuojama smulkiu šlifavimo popieriumi. Nuglaistytą paviršių galima dažyti įvairiais dažais arba klijuoti tapetais.  
Fasavimas: kibirai 1,5; 5; 9; 18  ir 25 kg.  
[image: image1.png]Platintojas Lietuvoje: UAB “LAUREX”.  Kaunas, Partizanų 15b,
 tel.+370 -37- 771700; info@laurex.lt
Vilnius, Linkmenų 35a, tel.+370-656-40419, www.laurex.lt.

[image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png][image: image6.png][image: image7.png][image: image8.png][image: image9.png]


