[image: image1.png]master
mas



              [image: image2.png]


              [image: image3.png]



CONNECT
Labai elastingas, sustiprintas mikropluoštu, remontinis  glaistas vidaus darbams.      
______________________________________________________________

Paskirtis:

   Paruoštas naudojimui, baltos spalvos, labai elastingas, sustiprintas mikropluoštu, klampios konsistencijos glaistas skirtas pastatų vidinių paviršių aktyvių įtrūkimų, skylių ir nelygumų užtaisymui ant betoninių, gipso kartono, tinko paviršių įskaitant deformuojamus paviršius bei senus dažų sluoksnius, gipso kartono plokščių siūlių užpildymui be armuojančios juostos sausose patalpose.       
Produkto savybės:              - tinka glaistymui glaistykle,
- tinka juostų klijavimui „bazuka“ (Automatic taper). Tai yra specializuotas profesionalus įrankis, skirtas   

  gipso kartono plokščių siūlių klijavimui. Jis leidžia vienu metu ant siūlės užtepti glaistą ir užklijuoti  

  popierinę juostą, todėl darbas vyksta gerokai greičiau nei klijuojant rankiniu būdu,
- labai elastingas,



                                              - didelis atsparumas įtrūkimams,
·  galima tepti iki 5 mm storio sluoksniu, 
·  tinkamas gipso kartono plokščių siūlių užpildymui nenaudojant armavimo juostos.
Džiūvimo laikas: 5 mm sluoksnio  visiško sukietėjimo laikas – 12 valandų (esant 20°C temperatūrai ir ne didesniam kaip 70% sąl. oro
drėgnumui).
Techniniai parametrai:

	Rodiklis 
	Norma 
	Reikšmė

	Sukibimas su betonu
	EN 15824:2017
	≥ 0,3 MPa

	Atsparumas lenkimui
	EN 13963:2005
	≥ 300 N

	Degumas
	EN 13963:2005
	A1


Galiojimo terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos, sandėliuojant sandarioje pakuotėje, +5° ÷ +35°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Glaistymo metodai: rankinis.  
Išeiga:  apie 1 kg/1m2  vienam storio mm, priklausomai nuo paviršiaus grubumo.   

Paviršiaus paruošimas:


   Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas, kibus, nugruntuotas MasterMas gruntu. 
Glaistymas:

  Prieš naudojimą glaistą permaišyti lėtų apsukų maišykle. Glaistyti nerūdijančio plieno arba plastikiniais įrankiais. Glaistą į plyšius įspausti glaistykle taip, kad masė užpildytų visą įtrūkimą ir gerai priglustų prie jo šonų. Gipso kartono plokščių siūles užpildyti įspaudžiant glaistą glaistykle išilgai siūlių.  Darbo metu temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 70%. 

Vieno sluoksnio storis neturi viršyti 5 mm.  Nuglaistytas paviršius šlifuojamas grubiu (Nr. 50÷120) šlifavimo popieriumi. Nuglaistytą paviršių galima tinkuoti norimu tinku, glaistyti smulkiagrūdžiu glaistu arba dažyti. 
Fasavimas: kibirai 1,5; 5 ir 20 kg.  
__________________________________________________________________
[image: image1.png]Platintojas Lietuvoje: UAB “LAUREX”.  Kaunas, Partizanų 15b,
 tel.+370 -37- 771700; info@laurex.lt
Vilnius, Linkmenų 35a, tel.+370-656-40419, www.laurex.lt.

[image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png]


