[image: image1.png]master
mas



                [image: image2.png]


              [image: image3.png]



ECO LINE
Polimerinis mašininis glaistas vidaus darbams.      
______________________________________________________________

Paskirtis:

   Paruoštas naudojimui baltos spalvos glaistas skirtas pastatų vidinių paviršių glaistymui sausose patalpose prieš jų dažymą arba tapetavimą: betoninių, gipso kartono, tinko (gipsinio, cementinio, cementinio-kalkinio, sintetinio), bei  reiklių ir sudėtingų paviršių.      
Produkto savybės:              - pritaikytas glaistymui mašininiu būdu,
- galima tepti iki 2 mm storio sluoksniu,

·  galima dėti kitą sluoksnį ant ne pilnai išdžiūvusio paviršiaus, 
·  minimali apelsino žievelės efekto atsiradimo rizika, 

·  natūralus produktas, draugiškas aplinkai ir žmonėms.

Džiūvimo laikas: vieno sluoksnio džiūvimo laikas - apie 4 valandos, visiško sukietėjimo laikas – 6 valandos (esant 20°C temperatūrai

ir ne didesniam kaip 70% sąl. oro drėgnumui).
Techniniai parametrai:

	Rodiklis 
	Norma 
	Reikšmė

	Sukibimas su betonu
	EN 15824:2017
	≥ 0,3 MPa

	Degumas
	EN 15824:2017
	A1


Galiojimo terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos, sandėliuojant sandarioje pakuotėje, +5° ÷ +30°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Glaistymo metodai: mašininis. Rekomenduojami purkštukai:  537, 541. 
Išeiga:  apie 1 kg/1m2  vienam storio mm, priklausomai nuo paviršiaus grubumo.   

Paviršiaus paruošimas:


   Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas, kibus, nugruntuotas MasterMas gruntu. 
Glaistymas:

  Prieš naudojimą glaistą permaišyti lėtų apsukų maišykle. Esant reikalui galima skiesti įpilant 1-2 proc. vandens. Glaistą ant paviršiaus dėti purkštuvu. Darbo metu temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 70%. 

Vieno sluoksnio storis neturi viršyti 2 mm. Sekantį sluoksnį galima dėti jau pirmo sluoksnio džiūvimo metu, kai paviršius tampa matiniu.   Nuglaistytas paviršius šlifuojamas smulkiu šlifavimo popieriumi. Nuglaistytą paviršių galima dažyti įvairiais dažais arba klijuoti tapetais.  
Fasavimas: kibiras - 25 kg, maišas - 25 kg.  
__________________________________________________________________
[image: image1.png]Platintojas Lietuvoje: UAB “LAUREX”.  Kaunas, Partizanų 15b,
 tel.+370 -37- 771700; info@laurex.lt
Vilnius, Linkmenų 35a, tel.+370-656-40419, www.laurex.lt.

[image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png]


