[image: image1.png]master
mas



   [image: image2.png]


   [image: image3.png]L 4

ECO

FRIENDLY
100%



          [image: image4.png]i

master
mas




TOP ROLLER
Polimerinis - gelinis, tiksotropinis, prailginto atviro laiko ir padidinto sukibimo glaistas vidaus darbams.      
______________________________________________________________

Paskirtis:

   Paruoštas naudojimui, idealiai baltas, padidinto sukibimo su paviršiumi glaistas ( ≥ 0,9 – 1,2 MPa pagal laboratorinius bandymus) skirtas pastatų vidinių paviršių glaistymui sausose patalpose prieš jų dažymą arba tapetavimą: betoninių, gipso kartono, tinko (gipsinio, cementinio, cementinio-kalkinio, sintetinio), pašiaušto anksčiau dažyto paviršiaus.      
Produkto savybės:              - tinka glaistymui glaistykle, voleliu ar mašininiu būdu,
- tinka juostų klijavimui „bazuka“ (Automatic taper). Tai yra specializuotas profesionalus įrankis, skirtas   

  gipso kartono plokščių siūlių klijavimui. Jis leidžia vienu metu ant siūlės užtepti glaistą ir užklijuoti  

  popierinę juostą, todėl darbas vyksta gerokai greičiau nei klijuojant rankiniu būdu,



                                              - padidinto sukibimo su pagrindu,

                                              - labai atsparus įtrūkimams,
·  galima tepti iki 5 mm storio sluoksniu,

·  tiksotropinis (palengvina tepimą ir išlyginimą), 

·  padidintas polimerinio tirštiklio kiekis pagerina glaisto dėjimą rankiniu bei mašininiu būdu,
·  tinkamas juostų (flizelino, popierinių, stiklo audinio tinklelio) skandinimui gipso kartono plokščių
   sandūrose, 

·  galima apdirbti tiek sausą, tiek šlapią,

·  galima tepti kitą sluoksnį ant ne pilnai išdžiūvusio paviršiaus, 
·  natūralus produktas, sveikas aplinkai ir žmonėms.

Džiūvimo laikas: vieno sluoksnio džiūvimo laikas - apie 4 valandos, visiško sukietėjimo laikas – 8 valandos (esant 20°C temperatūrai

ir ne didesniam kaip 70% sąl. oro drėgnumui).
Techniniai parametrai:
	Rodiklis 
	Norma 
	Reikšmė

	Sukibimas su betonu
	EN 15824:2017
	≥ 0,8 MPa

	Atsparumas lenkimui
	EN 13963:2014
	>120 N

	Degumas
	EN 15824:2017
	A1


Galiojimo terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos, sandėliuojant sandarioje pakuotėje, +5° ÷ +35°C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Glaistymo metodai: rankinis  arba mechaninis. Rekomenduojami purkštukai:  531, 533, 541. 
Išeiga:  apie 0,8 kg/1m2  vienam storio mm, priklausomai nuo paviršiaus grubumo.   

Paviršiaus paruošimas:


   Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas, kibus, nugruntuotas MasterMas gruntu. 
Glaistymas:

  Prieš naudojimą glaistą permaišyti lėtų apsukų maišykle. Esant reikalui galima skiesti įpilant 1-2 proc. vandens. Glaistyti nerūdijančio plieno įrankiais, voleliu arba hidrodinaminiu purkštuvu. Darbo metu temperatūra turi būti  tarp +5° ir +35°C , oro drėgnumas neviršyti 70%. 

Vieno sluoksnio storis neturi viršyti 5 mm.  Nuglastytas paviršius šlifuojama smulkiu šlifavimo popieriumi arba, sudrėkinus purškiant vandenį, lyginamas šlapia kempine. Nuglaistytą paviršių galima dažyti įvairiais dažais arba klijuoti tapetais.  
Fasavimas: kibirai 18 ir 25 kg, maišas – 25 kg.  
__________________________________________________________________
[image: image1.png]Platintojas Lietuvoje: UAB “LAUREX”.  Kaunas, Partizanų 15b,
 tel.+370 -37- 771700; info@laurex.lt
Vilnius, Linkmenų 35a, tel.+370-656-40419, www.laurex.lt.

[image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png]


