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     Sustiprinti siloksanu dispersiniai dažai 
     pastatų fasadams        
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	Aprašymas

	Paskirtis:


	Dispersiniai matiniai dažai fasadams. Ypač tinka mineralinių tinkų (P II ir P III skiedinio grupių), betono, fibrocementinių plokščių (žr. BFS duomenų lapą Nr. 14) ir tvirtai su pagrindu sukibusių senų dispersinių dažų dangų perdažymui.


	Savybės:
	- be plastifikatorių, silpno kvapo,
- atsparumas šlapiam šveitimui - 2 klasė pagal DIN EN 13300,
- atsparūs trinčiai pagal DIN 53778,
- atsparūs oro sąlygoms pagal VOB C dalį, DIN 18 363 (tai reiškia, kad dažai atitinka aukštus Vokietijos statybos standartus ir yra skirti lauko darbams, apsaugant fasadus ar kitus paviršius nuo neigiamo aplinkos poveikio),
- mažo įtempimo, sustiprinti siloksanu,
- kapiliarinis vandens įgertis, w24 vertė: 0,13 kg/m² 24h0,5,
- vandens garų pralaidumas, Sd: 0,13 m.


	Sudėtis pagal VDL direktyvą 01:

	Akrilato dispersija, titano dioksidas, marmuras, talkas, silikatiniai užpildai, vanduo, priedai, konservantai.
 

	Spalva:
	Spalvinami pagal NCS ir RAL katalogus. 

	Specifikacija:
	Blizgumo laipsnis:              matiniai                              DIN 67 530 
Lyginamasis svoris:            1,4 -1,6 g/cm3                     DIN 51 757
pH reikšmė:                        11,5 – 12,5                          DIN 53 785


	Sandėliavimas:
	Geriausias 2 metai nuo pagaminimo dienos, sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, sausose patalpose, +5°C ÷ +30°C temperatūroje.


	LOJ kiekis:
	Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal  2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 39 g/l.


	Naudojimas

	
Darbo sąlygos:
	
Nenaudoti esant žemesnei kaip + 5°C ir aukštesnei kaip +35°C pagrindo ir aplinkos temperatūrai arba jei paviršius veikiamas tiesioginių saulės spindulių ar pučia stiprus vėjas. 


	Paviršiaus paruošimas:
	Paviršius turi būti švarus, sausas, stabilus ir tvirtas. Pašalinkite visus pažeistus, neprilipusius senų dažų sluoksnius. Naujai tinkuotos vietos turi būti sustingusios ir visiškai išdžiūvusios. Naujai dažomus paviršius nugruntuoti gruntu „Mipa Tiefgrund LH“ arba „Mipa Tiefgrund LF“. 


	Skiedimas:
	Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti įpilant iki 10 % vandens pagal tūrį, antram – iki 5 %.


	Dažymo būdas:
	Teptuku (šepečiu), voleliu arba purkštuvu (Airless).
Airless: purškimo kampas: 50°,
              antgalis: 0,53 mm,
              slėgis: 150 bar.
Šie duomenys yra orientacinės vertės ir skiriasi priklausomai nuo skirtingų tipų įrenginių.


	
Džiūvimo laikas:
	
Esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei:
- paviršius išdžiūsta ir galima perdažyti: po 8 val.,
- atsparus lietui: po 24 val.,
- visiškai išdžiūvęs ir atsparus: maždaug po 3 dienų. 
Žema temperatūra, didelė drėgmė pailgina džiūvimo laiką.


	
	

	Teorinė išeiga:
	Apie 5,5 m2/l (vienam sluoksniui).







	Pastabos

	   Prieš naudojimą MipaSil kruopščiai išmaišykite. Tolygiai užtepkite ir paskleiskite dažus, kad išvengtumėte dėmių ir blizgių vietų, atsirandančių dėl nevienodo sluoksnio storio. Dengiant beoriu purkštuvu, rekomenduojama patikrinti naudojamos įrangos tinkamumą. Dengiant beoriu purkštuvu, dažus kruopščiai išmaišykite ir perkoškite. 

	
 Šis techninis duomenų lapas pateikiamas tik informaciniais tikslais! Remiantis mūsų turima informacija, visi duomenys ir rekomendacijos atitinka naujausius technikos laimėjimus ir yra pagrįsti ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Jie neatleidžia naudotojo nuo pareigos profesionaliai, savo atsakomybe, patikrinti mūsų gaminių tinkamumą numatytam tikslui esamomis sąlygomis. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų ant pakuotės. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo atnaujinti informaciją keisti ir pildyti.
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