 KLEIB
   Emulsiniai dažai
     vidaus darbams
 
Q123


KLEIB Q123 ExB yra baltos spalvos dažai vidaus darbams, pagaminti iš panašaus į celiuliozę natūralaus rišiklio. Skirti paviršių dažymui patalpų viduje. Jie gali būti naudojami ir sienų bei lubų dažymui drėgnose patalpose: virtuvėse, prausyklose, rūsiuose ir pan. .



	talpa
	kiekis padėkle
	vidutinės sąnaudos

	10 litrų
	44 vnt.
	0,10 - 0,12 l/m²
vienam sluoksniui








natūralaus rišiklio 
pagrindu
tinka dažyti hidrodinaminiu            purkštuvu
silpno kvapo
atsparūs sausam 
valymui
sienoms ir luboms

drėgnose patalpose

   savybės	
KLEIB Q123 ExB yra gerai dengiantys, labai balti dažai, sudarantys lygią, matinę, atsparią sausam valymui plėvelę pagal PN-C-81914:2002. Tai silpno specifinio kvapo dažai. 

   pagrindo paruošimas	
Dažomas paviršius turi būti tvirtas, stabilus, kibus, sausas ir švarus. Kreidiniais dažais dažytus bei byrančius paviršius nuplauti ir nugruntuoti gruntu KLEIB G2. Gipso kartono plokštes prieš dažymą nugruntuoti  gruntu KLEIB G1. 






   Techniniai duomenys	

  Tankis	

1,56-1,60 g/cm3

   Džiūvimo laikas	

po 24 godzinach

Atsparumas sausam valymui pagal PN-C-81914:2002

Pigmento žymių ant juodo audinio nėra.

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu
nuo +5°C iki +25°C
min. 2 val.

  	

   dažų paruošimas	
Dažus prieš dažymą gerai išmaišyti.  
Platintojas- UAB “Laurex”, Partizanų 15B, Kaunas, tel. 771700. 


  dažymas	
Dažant pirmą sluoksnį dažus galima skiesti įpilant iki 5% vandens. Sekantis sluoksnis dažomas neskiestais dažais išdžiūvus pirmajam, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų. Dažymo metu aplinkos ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +25ºC. Naujai cementiniu tinku tinkuotus paviršius dažyti galima po 6 savaičių. Dažymo metu laikytis dažymo darbų technologijos. Dažyti ne trumpesnio kaip 12mm plauko ilgio mikrofibros arba natūralaus plauko voleliu.

   sąnaudos	
Apie 0,10 - 0,12 l/m² vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir įgeriamumo. 

			
   dažymo įrankiai	
Volelis, teptukas arba hidrodinaminis purkštuvas. Aparatas Vagner PS-320, purkštuvas 517, filtras -baltas. Dideliems plotams
rekomenduojamas aparatas – Mark 5, purkštuvas 531 arba 631.
Įrankius plauti vandeniu iš karto baigus dažymą. 

   Sandėliavimas  ir transportavimas	
 Sandėliuoti ir transportuoti sandarioje originalioje pakuotėje +5ºC ÷ +25ºC temperatūroje. Nesušaldyti. Galiojimo terminas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės
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