KLEIB

Emulsiniai dažai

vidaus darbams

Q123

KLEIB Q123 ExB yra baltos spalvos dažai vidaus darbams, pagaminti iš panašaus į celiuliozę natūralaus rišiklio. Skirti paviršių dažymui patalpų viduje. Jie gali būti naudojami ir sienų bei lubų dažymui drėgnose patalpose: virtuvėse, prausyklose, rūsiuose ir pan. .

| talpa | kiekis padėkle | vidutinės sąnaudos |
| --- | --- | --- |
| 10 litrų | 44 vnt. | 0,10 - 0,12 l/m² vienam sluoksniui |

natūralaus rišiklio

pagrindu

tinka dažyti hidrodinaminiu            purkštuvu

silpno kvapo

atsparūs sausam

valymui

sienoms ir luboms

drėgnose patalpose

savybės

KLEIB Q123 ExB yra gerai dengiantys, labai balti dažai, sudarantys lygią, matinę, atsparią sausam valymui plėvelę pagal PN-C-81914:2002. Tai silpno specifinio kvapo dažai.

pagrindo paruošimas

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, stabilus, kibus, sausas ir švarus. Kreidiniais dažais dažytus bei byrančius paviršius nuplauti ir nugruntuoti gruntu KLEIB G2. Gipso kartono plokštes prieš dažymą nugruntuoti  gruntu KLEIB G1.

Techniniai duomenys

Tankis

1,56-1,60 g/cm3

Džiūvimo laikas

po 24 godzinach

Atsparumas sausam valymui pagal PN-C-81914:2002

Pigmento žymių ant juodo audinio nėra.

Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu

nuo +5°C iki +25°C

min. 2 val.

dažų paruošimas

Dažus prieš dažymą gerai išmaišyti.

Platintojas- UAB “Laurex”, Partizanų 15B, Kaunas, tel. 771700.

dažymas

Dažant pirmą sluoksnį dažus galima skiesti įpilant iki 5% vandens. Sekantis sluoksnis dažomas neskiestais dažais išdžiūvus pirmajam, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų. Dažymo metu aplinkos ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5ºC iki +25ºC. Naujai cementiniu tinku tinkuotus paviršius dažyti galima po 6 savaičių. Dažymo metu laikytis dažymo darbų technologijos. Dažyti ne trumpesnio kaip 12mm plauko ilgio mikrofibros arba natūralaus plauko voleliu.

sąnaudos

Apie 0,10 - 0,12 l/m² vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus lygumo ir įgeriamumo.

dažymo įrankiai

Volelis, teptukas arba hidrodinaminis purkštuvas. Aparatas Vagner PS-320, purkštuvas 517, filtras -baltas. Dideliems plotams

rekomenduojamas aparatas – Mark 5, purkštuvas 531 arba 631.

Įrankius plauti vandeniu iš karto baigus dažymą.

Sandėliavimas  ir transportavimas

Sandėliuoti ir transportuoti sandarioje originalioje pakuotėje +5ºC ÷ +25ºC temperatūroje. Nesušaldyti. Galiojimo terminas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės