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WBS Malervorlack     
Vandeniu skiedžiamas šlifuojamas gruntas medienai, lauko ir vidaus darbams
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	Aprašymas

	Paskirtis:



Savybės:
	[bookmark: _Hlk236301225]Vandens pagrindu pagamintas garams laidus gruntas, skirtas aukštos kokybės medienos ir antikoroziniu gruntu gruntuoto metalo pirminiam dažymui patalpų viduje ir lauke.

[bookmark: _Hlk236301288]- gerai dengia, išlygina nedidelius paviršiaus nelygumus ar poras,  geras briaunų (kraštų) dengimas,
- lengvai ir greitai dengiami, pasižymi puikiu supantėjimu (išsiliejimu),
- vandens pagrindu, silpno kvapo,
[bookmark: _Hlk236301337]- greitai džiūsta, gerai šlifuojamas,
- kvėpuojantis,
- be aromatinių junginių.

	
	

	Specifikacija:
	Klampumas:                       tiksotropiniai                      DIN 53 211
Lyginamasis svoris:           1,3-1,4 g/cm3                      DIN 51 757
Blizgumo laipsnis:             šilko blizgesio                    DIN 67 530 
                                           


	Sudėtis pagal VDL direktyvą 01:

	akrilato dispersija, alkidinė derva, pigmentai,  užpildai, priedai, vanduo, tirpiklis.

	Spalva:
	balta.

	Sandėliavimas:
	Geriausias 2 metai nuo pagaminimo dienos, sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, sausose patalpose, +5°C ÷ +30°C temperatūroje.


	LOJ kiekis:
	Produkto subkategorija – 1.1.4/VDM (1.1.d pagal  2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 55 g/l.

	Naudojimas

	Darbo sąlygos:
	[bookmark: _Hlk236302294]Nenaudoti žemesnėje kaip +10 °C temperatūroje ir esant 80 % arba didesniam santykiniam oro drėgnumui. 


	Paviršiaus paruošimas:
	[bookmark: _Hlk236301483]Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, be dulkių, alyvos, riebalų, vaško ir korozijos produktų. Visiškai pašalinkite visas pažeistas, nestabilias senas dangas. Senas gerai išsilaikiusias dangas nušlifuokite, nuvalykite dulkes.


	Dažymo būdas:
	[bookmark: _Hlk236301579]Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite!
Dažant teptuku arba voleliu – neskiesti.
Dažant purkštuvu: slėgis 140 bar., anga 0,28-0,43mm, skiesti 0-5%.


	Skiedimas:

Džiūvimo laikas 
(23°C / 50% R.H):


	Paruoštas naudoti. Jeigu reikia – skiesti vandeniu. 

Nekimba dulkės   Galima perdažyti   Galima šlifuoti  
       po 1 h                po 4 h                          po 8 h
Žema temperatūra, didelė oro drėgmė arba mažai sugeriantys pagrindai pailgina džiūvimo laiką. 


	Medienos pagrindai:









	[bookmark: _Hlk236301646]Medienos drėgnumas neturi viršyti 15%.
Lauke:
1. Impregnavimas:  Mipa WBS Holzschutzgrund,
2. Pirmas sluoksnis:  Mipa WBS Malervorlack,
3. Tarpinis sluoksnis:  Mipa WBS Malervorlack,
4. Viršutinis sluoksnis:  Mipa WBS Mipalux Weißlack/Buntlack
arba  Mipa WBS PU Weißlack/Buntlack.
Patalpų viduje:
1.  Pirmas sluoksnis:  Mipa WBS Malervorlack,
2. Tarpinis sluoksnis:  Mipa WBS Malervorlack,
3. Viršutinis sluoksnis:  Mipa WBS Mipalux Weißlack/Buntlack
arba  Mipa WBS PU Weißlack/Buntlack.


	Metalo pagrindai:
	Geležis, plienas:
1. Paviršiaus paruošimas: nuriebalinti,
2. Gruntavimas:  Mipa Metallgrund or Mipa Allgrund,
3. Tarpinis sluoksnis:  Mipa WBS Malervorlack,
4.   Viršutinis sluoksnis:  Mipa WBS Mipalux Weißlack/Buntlack
arba  Mipa WBS PU Weißlack/Buntlack.
Aliuminis, galvanizuoti paviršiai:
5. Paviršiaus paruošimas: nuriebalinti,
6. Gruntavimas: Mipa Allgrund,
7. Tarpinis sluoksnis:  Mipa WBS Malervorlack,
8.   Viršutinis sluoksnis:  Mipa WBS Mipalux Weißlack/Buntlack
arba  Mipa WBS PU Weißlack/Buntlack.


	Teorinė išeiga:
	Apie 7 m2/l.

	Pastabos

	„Mipa WBS Malervorlack“ yra šiek tiek šarminis. Saugokite akis ir jautrią odą nuo purslų.
Dažų pėdsakus nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens. Laikykitės bendrųjų higienos taisyklių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
    Atliekos utilizuojamos per pakuočių ir plieno perdirbimo sistemą. Pakuotė turi būti švari, sausa, be pašalinių medžiagų ir visiškai tuščia. Plastikinių pakuočių metalinė rankena turi būti nuimta. Ant pakuotės turi būti nurodyta paskutinio joje buvusio produkto etiketė.

	 Šis techninis duomenų lapas pateikiamas tik informaciniais tikslais! Remiantis mūsų turima informacija, visi duomenys ir rekomendacijos atitinka naujausius technikos laimėjimus ir yra pagrįsti ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Jie neatleidžia naudotojo nuo pareigos profesionaliai, savo atsakomybe, patikrinti mūsų gaminių tinkamumą numatytam tikslui esamomis sąlygomis. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų ant pakuotės. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo atnaujinti informaciją keisti ir pildyti.




















                                   

                                   
           
  
             

    
           
        
MIPA SE · D-84051 Essenbach · Tel. +49 8703 92 20 · Telefax +49 8703 92 21 00. 
Platintojas – UAB „LAUREX“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. 771700, Linkmenų 35a, Vilnius, tel. +370-656- 40419.  www.laurex.lt
2

image1.png
mipa

Professlonal Coating Systems




