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WBS Mipalux Buntlack     
Poliuretanu modifikuotas, tiksotropinis, vandeniu skiedžiamas alkidinis emalis lauko ir vidaus darbams
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	Aprašymas

	Paskirtis:




	Aukštos kokybės emaliniai dažai, skirti medienos gaminių, tokių kaip  sienų ir lubų dailylentės, durys, langai, baldai, sodo nameliai ir tvoros, dažymui patalpų viduje ir išorėje. Jais galima dažyti ir atitinkamai paruoštus metalinius, aliuminio ir cinko paviršius bei perdažyti senus dispersiniais arba sintetinės dervos pagrindu pagamintais dažais dažytus paviršius.

	Specifikacija:
	Nelakių medžiagų kiekis    apie 60-65% pagal svorį                                 
Klampumas:                       tiksotropiniai                      DIN 53 211
Lyginamasis svoris:            1,25-1,45 g/cm3                 DIN 51 757
Blizgumo laipsnis:             >80% / 60° (blizgantis)      DIN 67 530 
                                           arba 35-45% / 60°(pusiau matinis)


	Sudėtis pagal VDL direktyvą 01:

	Poliuretanu modifikuota alkidinė derva, titano dioksidas, glikolis, vanduo, priedai, konservantai.


	Spalva:
	Pagal NCS ir RAL katalogus.

	Savybės:
	- atsparus oro sąlygoms pagal VOB C dalį, DIN 18 363,
- be kobalto, be butanono oksimo,
- skiedžiamas vandeniu, silpno kvapo, tvirtai sukimba su pagrindu,
- didelis atsparumas UV spinduliams ir oro sąlygoms,
- atsparus šviesai, pralaidus orui, reguliuojantis drėgmę,
- atsparus trumpalaikiam benzino ir dyzelino poveikiui,
- atsparus vandeniui, atsparus muilinimui, puikiai išsilieja,
- atitinka normų EN 71-3 (sunkiųjų metalų migracijos elgsena) ir DIN 53 160 (atsparumas seilėms ir prakaitui) reikalavimus,
- be kvapiųjų medžiagų ir plastifikatorių pagal 2009/48/EB (Žaislų saugos direktyva),
- atsparūs nuolatinei iki 120°C temperatūrai ir trumpalaikiam iki 140°C temperatūros poveikiui,
- sukibimas su plienu pagal DIN 53 151: Gt 0 (labai geras).


	Sandėliavimas:
	Geriausias 2 metai nuo pagaminimo dienos, sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, sausose patalpose, +5°C ÷ +30°C temperatūroje.


	LOJ kiekis:
	Produkto subkategorija – 1.1.4/VDM (1.1.d pagal  2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 130g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 62 g/l.

	Naudojimas

	Darbo sąlygos:
	Nenaudoti žemesnėje kaip +10 °C temperatūroje ir esant 70 % arba didesniam santykiniam oro drėgnumui. 
Optimalios oro sąlygos:
- oro temperatūra: 20–25 °C;
- objekto temperatūra: >15 °C; 
- santykinis oro drėgnumas: 40–60 %; 


	Paviršiaus paruošimas:
	Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, be dulkių, alyvos, riebalų, vaško ir korozijos produktų. Visiškai pašalinkite visas pažeistas, nestabilias senas dangas. Senas gerai išsilaikiusias dangas nušlifuokite, nuvalykite dulkes.
Esant aukštesnei oro ir aplinkos temperatūrai, rekomenduojama dažomą paviršių iš anksto sudrėkinti kempine, nes dėl susidariusio garavimo aušinimas pailgina „Mipa WBS Mipalux“ atvirą laiką ir dažai geriau išsilygina. Dažus būtina tepti ant šiek tiek drėgno paviršiaus, bet ne ant vandens plėvelės. 
Geležis ir plienas: nuvalykite, jei reikia, nušlifuokite (pašalinkite rūdis, apnašas, valcavimo apnašas) ir nuriebalinkite naudodami „Mipa Siliconentferner“. 
Cinkas: nuplaukite priemone „Mipa Zincreiniger“.
Aliuminis: nuvalykite, nušlifuokite ir nuriebalinkite naudodami „Mipa WBS Reiniger“ arba „Mipa  Siliconentferner“.


	Dažymo būdas:
	Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite!
Dažoma teptuku arba voleliu.
Sugeriantiems paviršiams ir esant aukštesnei temperatūrai dažus skiesti įpilant iki 5 % vandens.


	Skiedimas:

Džiūvimo laikas 20°C
temperatūroje

	Vandeniu. 

Nekimba dulkės  Sausa palietus  Galima perdažyti Galima surinkti  
   20-30 min               40-45 min                  1 h                   24 h
Pilną atsparumą dažų plėvelė įgyja po 5 parų (esant 20°C temp).


	Siūlomi naudojimo būdai:
	Geležis, plienas:
-gruntas:  Allgrund (sluoksnio storis: 60–80 μ),
-viršutinis sluoksnis: WBS Mipalux Buntlack (sluoksnio storis: 50–60 μ).
Cinkas, aliuminis:
-gruntas: Allgrund (sluoksnio storis: 60–80 μ),
-viršutinis sluoksnis: WBS Mipalux  Buntlack (sluoksnio storis: 50–60 μ).
Mediena:
Impregnavimas: Mipa WBS Holzschutzgrund Premium (tik lauke),
Gruntas: WBS Malervorlack (sluoksnio storis: 60–80 μ),
Viršutinis sluoksnis: WBS Mipalux Buntlack (sluoksnio storis: 50–60 μ).

	Teorinė išeiga:
	8-10 m2/l (esant 50 µ sausos plėvelės storiui).

	Pastabos

	Balti arba baltos spalvos dažai linkę keisti spalvą dirbtinėje šviesoje ir (arba) esant nepakankamam dienos šviesos kiekiui. Galutinis dažų plėvelės blizgesio lygis gali būti pasiektas iki trijų savaičių.
    Atliekos utilizuojamos per pakuočių ir plieno perdirbimo sistemą. Pakuotė turi būti švari, sausa, be pašalinių medžiagų ir visiškai tuščia. Plastikinių pakuočių metalinė rankena turi būti nuimta. Ant pakuotės turi būti nurodyta paskutinio joje buvusio produkto etiketė.

	 Šis techninis duomenų lapas pateikiamas tik informaciniais tikslais! Remiantis mūsų turima informacija, visi duomenys ir rekomendacijos atitinka naujausius technikos laimėjimus ir yra pagrįsti ilgamete mūsų gaminių gamybos patirtimi. Jie neatleidžia naudotojo nuo pareigos profesionaliai, savo atsakomybe, patikrinti mūsų gaminių tinkamumą numatytam tikslui esamomis sąlygomis. Būtina laikytis saugos duomenų lapų ir įspėjimų ant pakuotės. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo atnaujinti informaciją keisti ir pildyti.
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