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      MIPA Graffiti-Schutz.   
     Mipa apsauga nuo grafiti.         
	
gb 6/0624 


	Aprašymas

	Paskirtis:


	„Mipa Graffiti-Schutz“ yra vienkomponentė atspari atmosferos poveikiui, senėjimui, pageltimui ir UV spinduliams  vaško pagrindu danga, skirta naudoti ten, kur būtinos geros barjerinės purškiamų dažų įsiskverbimo į pagrindą savybės. Ji džiūsta neprilipdama, giliai įsiskverbia į pagrindą, nuo jos galima lengvai pašalinti purškiamus dažus.

	Savybės:
	„Mipa Graffiti-Schutz“ yra neutralaus kvapo, greitai džiūsta, nežymiai keičia padengto paviršiaus atspindžio savybes. Po trumpo laiko užteptas sluoksnis tampa atsparus oro sąlygoms ir vandeniui dėl savo polimero ir vaško sudėties. Atsparus nešvarumams ir apsaugo pagrindą nuo atšiaurių atmosferos sąlygų. „Mipa Graffiti-Schutz“ rekomenduojama naudoti įvairių struktūrų ir sugeriamųjų savybių mineraliniams pagrindams. Be plastifikatorių.

	Specifikacija:
	pieniška silpno kvapo  drumsta dispersija
Lyginamasis svoris:            apie 1,0 g/cm3                    DIN 51 757
Klampumas:                       apie 40 sek. 6 mm               DIN 53 211
pH reikšmė:                        8,6                                       DIN 53 785

	Sandėliavimas:
	Geriausias 2 metai nuo pagaminimo dienos, sandėliuojant originalioje sandarioje pakuotėje, sausose patalpose, +5°C ÷ +30°C temperatūroje.

	Naudojimas

	Paviršiaus paruošimas:
	Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, tvirtas.

	Tinkami pagrindai:
	Visi mineraliniai pagrindai, natūralus akmuo, plytos, marmuras ir kt. Esami seni sluoksniai turi būti tvirti ir sukietėję. Naujiems sluoksniams džiūti reikia bent 30 dienų, o tada padengti „Mipa Graffiti-Schutz“.

	Apsauginio sluoksnio sudarymas:
	Priklausomai nuo paviršiaus struktūros, užtepkite 1–3 sluoksnius „Mipa Graffiti-Schutz“.

	Dažymo būdas:
	Voleliu, teptuku arba purškimu.
Geriausi rezultatai gaunami purškiant beoriu būdu.
Purškimo kampas: 50° - 80°,
Purkštukas: 0,25 - 0,38 mm.
Darbo metu temperatūra turi būti +8÷+25 °C. Venkite tiesioginių saulės spindulių ir stipraus vėjo.

	Skiedimas:
	1:1 vandeniu. 

	Džiūvimo laikas:
	Esant 20 °C temperatūrai ir 60 % santykinei oro drėgmei:
Tarp purškimų darykite 30–45 minučių pertrauką.
Visiško džiūvimo laikas: 6–12 valandų (priklausomai nuo atmosferos sąlygų).
Pilną atsparumą danga įgauna maždaug po 2–3 dienų.

	Grafiti šalinimas:
	Grafičius tiesiog pašalinkite karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu (vandens temperatūra ne mažesnė kaip 80–90 °C, vandens slėgis 40–60 barų). Sėkmingai pašalinus grafičius, dar kartą užtepkite „Mipa Graffiti-Schutz“, kad apsaugotumėte paviršių.

	Sąnaudos:
	Apie 5–10 m²/l vienam dengimui. Dėl pagrindų įvairumo  (skirtinga pagrindo struktūra ir įgeriamumas) tikslaus skaičiaus nustatyti neįmanoma.

	Pastabos

	„Mipa Graffiti-Schutz“ tepkite tik ant švarių, apkrovoms atsparių, sausų be įtrūkimų paviršių. Rekomenduojame atlikti bandymą, kad gautumėte tinkamus rezultatus. Termiškai izoliuotos kompozicinės sistemos ir sritys, kurių tinko grūdelių dydis > 2 mm, netinka kaip pagrindas. „Mipa Graffiti-Schutz“ kaip sistema suteikia pusiau nuolatinę apsaugą, kuri priklauso nuo pagrindo paruošimo, oro sąlygų poveikio ir kt. Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir prieš dažymą purškimo būdu nukoškite. Įrankius valykite vandeniu. 
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