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Produkto aprašymas: tirpiklio pagrindu pagaminta dviejų komponentų epoksidinė HS grindų danga.
Taikymo sritis: kaip spalvota, itin atspari grindų danga patalpų viduje ant betono, cemento, išlyginamojo sluoksnio arba nugruntuoto plieno. Pvz.: garažų, sandėlių, dirbtuvių ir kitų patalpų grindims.
Savybės: labai atspari dilimui, atspari plastifikatoriams, labai didelis atsparumas cheminėms medžiagoms ir mechaniniams pažeidimams, mažas tirpiklių kiekis, universalus pritaikymas. 
Spalvos: pagal RAL ir NCS katalogus. Galimi nedideli spalvų nukrypimai.

Blizgesys: šilko blizgesio.
Pakuotės:                           6 kg               12 kg                   30 kg
Komponentas A:               5 kg                10 kg                   25 kg 
Komponentas B:               1 kg                 2 kg                     5 kg

Techniniai duomenys:
Nelakių medžiagų kiekis pagal svorį (įskaitant kietiklį)  -  apie 74%,    
Nelakių medžiagų kiekis pagal tūrį (įskaitant kietiklį)  -  apie 59%,    
Lyginamasis svoris – apie 1,45 g/cm3.

Galiojimo terminas, sandėliavimas: sandėliuojant +10 ÷ +30 °C temperatūroje, originaliose, sandariose pakuotėse, vėsioje, sausoje aplinkoje, tinkamumo laikas yra mažiausiai 24 mėnesiai. Saugokite pakuotes nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS
MINERALINIAI PAGRINDAI:
Bendra informacija: dengiamas pagrindas turi būti švarus, sausas, be riebalų, dulkių ir alyvos, pakankamai atsparus apkrovai, tempimui ir gniuždymui. Betono, tinko ir išlyginamojo sluoksnio paviršiai turi būti bent 28 dienų senumo ir apsaugoti nuo kylančios drėgmės. Atsparumas tempimui  turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (Žr. BEB darbo lapą KH-0/4). Nepakankamai tvirti sluoksniai ir visų rūšių teršalai turi būti pašalinti tinkamomis priemonėmis. Tinkami metodai yra šratinis valymas, frezavimas ir šlifavimas. Pagrindo drėgnumas neturi viršyti 4 %.

Cemento skiedinys arba trupantys, silpnai sukibę pagrindai: patikrinkite stiprumą, įbrėždami smailiu
įrankiu arba vinimi keliose vietose! Dažnai trupanti zona yra maždaug 1 mm gylyje po plonu, kietu paviršiumi. Šie sluoksniai turi būti pašalinti mechaniškai arba rūgšties tirpalu (10 % druskos rūgštimi, kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu) iki tvirto pagrindo! Tinkami metodai yra šratinis valymas, frezavimas ir šlifavimas.

Tankūs, „stikliniai“ sluoksniai: patikrinkite sugerties efektą, keliose vietose subraižydami ir sudrėkindami vandeniu. Pagrindas patamsėja tik įbrėžimo vietoje, tankaus „stiklinio“ sluoksnio spalvos pakitimo nėra. Tankius sluoksnius pašalinkite mechaniškai arba rūgšties tirpalu (10 % druskos rūgštimi, kruopščiai nuplaukite vandeniu), kol bus pasiektas puikus sugerties efektas (sudrėkinus iš karto patamsėja).

Užterštumas: riebalai, alyva, vaškas, muilas ir kt. Jei reikia, kelis kartus nuplaukite valymo priemone (nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra  vaško, silikono ir pan.). Jei grindys užterštos iki gilesnių sluoksnių, saugus valymas dažnai nebeįmanomas. Jei reikia, pašalinkite ir pakeiskite užterštas vietas.
Poros: poros turi būti atviros ir be dulkių. Todėl patartina jas po valymo išsiurbti galingu (pramoniniu) dulkių siurbliu. Tai ypač svarbu, jei grindys buvo apdorotos mašininiu būdu.
METALO PAGRINDAI:
Bendra informacija: pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, rūdžių, alyvos ir riebalų. Pašalinkite visas silpnai su paviršiumi sukibusias senas dangas, paviršių nušlifuokite. Paviršius turi būti paruoštas dažymui tinkamomis priemonėmis pagal DIN EN ISO 12944-4 standarto reikalavimus.

Plienas: valymas pūtimu iki paviršiaus paruošimo lygio Sa 2½ arba rankinis rūdžių šalinimas iki paviršiaus paruošimo lygio ST 3 pagal DIN EN ISO 12944-4.

Cinkuoti pagrindai: cinkavimas turi būti atliekamas pagal EN ISO 1461 standartą.

Aliuminis: kruopščiai nuvalykite, pašalinkite pašalinius teršalus pagal DIN EN ISO 12944-4, nušlifuokite arba nuvalykite.

SENOS DANGOS: tvirtai prilipusias dangas reikia pakankamai nušlifuoti. Patikrinkite suderinamumą (bandomojoje vietoje). Pažeistas senas dangas reikia visiškai pašalinti (mechaniškai arba naudojant dažų šalinimo priemonę).

REKOMENDUOJAMAS GRUNTAS: RELAFLOOR 1510 arba FEYCOPOX 510.

DAŽYMAS
Temperatūra: pagrindo temperatūra turi būti nuo +12°C iki +30°C ir bent 3 laipsniais aukštesnė už rasos tašką. Optimali medžiagos temperatūra – nuo +15°C iki +25°C.

Kietiklis: RELAFLOOR 3535 komponentas B.

Maišymo proporcijos: A : B santykiu 5:1.

Maišymo tvarka: RELAFLOOR 3535 tiekiamas iš anksto dozuotas tinkamu santykiu: visas komponentas B turi būti supiltas į komponentą A. Abu komponentus sumaišykite lėtu elektriniu maišytuvu (apie 300–400 aps./min.) vengiant oro patekimo.

 Apdorojimo (sunaudojimo) laikas esant pagrindo temperatūrai:      
	+10°C
	+20°C
	+30°C

	8 – 12 h
	6 – 8 h
	4 – 6 h


Aukšta ar žema pagrindo arba aplinkos temperatūra turi įtakos cheminei reakcijai, pailgina arba sutrumpina sunaudojimo laiką, džiūvimo ir pakartotinio dažymo laiką ir gali turėti įtakos dangų klampumui ir tuo pačiu medžiagų sunaudojimui.

Dažymas: užtepkite RELAFLOOR 3535 ant dengiamo paviršiaus tinkamomis dalimis ir tolygiai paskirstykite kryžminiu būdu naudojant tirpikliams atsparų trumpo plauko volelį. Užtikrinkite pastovų maždaug 300–500 g/m² medžiagos sunaudojimą. Priklausomai nuo pagrindo ir naudojimo būdo, medžiagą galima skiesti įpilant iki 5 % skiediklio RELAFLOOR 9580.

Sistemos struktūra, kurios atsparumas slydimui yra apie R10: į RELAFLOOR 3535 įpilkite 15 % RELAFLOOR 9910 neslidaus smulkių dalelių priedo ir gerai išmaišykite lėtaeigiu elektriniu maišytuvu (apie 300–400 aps./min.). Sumaišytą medžiagą tepkite maždaug 600–800 g/m², naudodami tirpikliams atsparų trumpaplaukį volelį.

Sistemos struktūra, kurios atsparumas slydimui yra maždaug R12: užtepkite 600–800 g/m² RELAFLOOR 3535, naudodami tirpikliams atsparų trumpaplaukį volelį. Tada šlapią paviršių pabarstykite kvarciniu smėliu RELAFLOOR 9940 (grūdelių dydis 0,3–0,8), sunaudojant apie 2 kg/m² (vaikščiojimui naudokite batus su smaigais). Kitą dieną pašalinkite neprilipusį smėlį, dulkes ir paviršių vėl nutepkite RELAFLOOR 3535 (apie 300–600 g/m²).

Pastaba: informacija apie atsparumą slydimui yra bandymų pagal DIN 51130 arba ASR A1.5/1.2 rezultatas.

Įrankių valymas: nutraukus darbą, visus įrankius reikia nedelsiant ir kruopščiai nuvalyti skiedikliu RELAFLOOR 9580. Sukietėjusį produktą sunku pašalinti nuo įrankių.

Laukimo laikas tarp darbo etapų:
	Pagrindo temperatūra
	+10°C
	+20°C
	+30°C

	Minimalus
	24 h
	8 – 10 h
	6 h

	Maksimalus
	5 dienos
	3 dienos
	2 dienos



Kietėjimo laikas:
	Pagrindo temperatūra
	+10°C
	+20°C
	+30°C

	Galima vaikščioti
	24 h
	12 h
	6 h

	Lengva apkrova
	5 dienos
	3 dienos
	2 dienos

	Visiškai atspari
	10 dienų
	7 dienos
	5 dienos



Produkto subkategorija – 1.1.10/TDM (1.1.j pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 500g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 500 g/l.
Teisinės pastabos: šiame duomenų lape pateikta informacija pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis ir informacija apie mūsų produktus. Ši informacija negarantuoja produktų savybių ar jų tinkamumo konkrečioms reikmėms. Be to, mūsų darbuotojai atlieka tik neįpareigojančią konsultacinę veiklą. Pirkėjo ir naudotojo pareiga yra patikrinti mūsų produktų tinkamumą pagal jų sąlygas, naudojimo reikalavimus ir apdorojimo gaires. Produkto specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Taikomos mūsų galiojančios Bendrosios sąlygos ir naujausias techninių duomenų lapas, kurį reikia paprašyti iš mūsų arba atsisiųsti iš www.feycolor.com aktualia versija.

Gamintojas: FEYCOLOR GmbH Maxhüttenstraße 6, D-93055 Regensburg.
Tel. +49 (0) 941 60497-0, Fax: +49 (0) 941 60497-30, info@feycolor.com, www.feycolor.com.

Platintojas: UAB „Laurex“, Partizanų 15b, Kaunas, tel. 771700, Linkmenų 35a, Vilnius, tel. +370-656-
40419.  www.laurex.lt
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